# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ

от 4 июля 2001 г. N 257-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

Nondestructive testing. Railway rails.

Ultrasonic testing methods

ГОСТ 18576-96

Группа В09

ОКП 09 2100

1. Разработан Научно-исследовательским институтом мостов Петербургского государственного университета путей сообщения (НИИ мостов ПГУ ПС).

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 10 от 4 октября 1996 г.).

За принятие проголосовали:

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│  Наименование государства  │ Наименование национального органа │

│                            │        по стандартизации          │

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Азербайджанская Республика  │Азгосстандарт                      │

│Республика Армения          │Армгосстандарт                     │

│Республика Беларусь         │Госстандарт Республики Беларусь    │

│Республика Грузия           │Грузстандарт                       │

│Республика Казахстан        │Госстандарт Республики Казахстан   │

│Кыргызская Республика       │Кыргызстандарт                     │

│Республика Молдова          │Молдовастандарт                    │

│Российская Федерация        │Госстандарт России                 │

│Республика Таджикистан      │Таджикстандарт                     │

│Туркменистан                │Главгосслужба                      │

│                            │"Туркменстандартлары"              │

│Республика Узбекистан       │Узгосстандарт                      │

│Украина                     │Госстандарт Украины                │

└────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 июля 2001 г. N 257-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18576-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

4. Взамен ГОСТ 18576-85.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рельсы типа Р50 по ГОСТ 7174, Р65 по ГОСТ 8161 и Р75 по ГОСТ 16210 при их изготовлении, эксплуатации и ремонте (восстановлении) и устанавливает методы при ручном и механизированном ультразвуковом контроле для выявления в головке, шейке и зоне продолжения шейки в подошву рельсов внутренних дефектов (расслоений, флокенов, раковин, неметаллических и инородных включений, трещин, дефектов электроконтактной сварки) в пределах чувствительности контроля, а также зон аномальных механических напряжений в рельсах. Тип и реальные размеры дефектов не определяются.

Допускается распространять положения настоящего стандарта на контроль рельсов других типов.

Стандарт не устанавливает методы ультразвукового контроля наплавки.

Необходимость проведения ультразвукового контроля, объем контроля, тип и размеры недопустимых дефектов устанавливают в стандартах или технических условиях на рельсы.

Определения терминов, использованных в настоящем стандарте, приведены в Приложении А.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.001-89. Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 7174-75 <*>. Рельсы железнодорожные типа Р50. Конструкция и размеры

ГОСТ 8161-75 <*>. Рельсы железнодорожные типа Р65. Конструкция и размеры

ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 16210-77 <*>. Рельсы железнодорожные типа Р75. Конструкция и размеры

ГОСТ 17622-72. Стекло органическое техническое. Технические условия

ГОСТ 26266-90. Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51685-2000.

## 3. Обозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения и сокращения:

- чувствительность условная, мм;

- чувствительность условная, дБ;

- чувствительность эквивалентная, дБ;

- угол ввода ультразвуковых колебаний в металл (угол ввода луча), ... °;

- угол призмы ПЭП, ... °;

- стрела наклонного ПЭП, мм;

- мертвая зона, мм;

- ширина основного лепестка диаграммы направленности в плоскости падения волны, ... °;

- длительность импульса, излучаемого ПЭП, мкс;

- показание аттенюатора, соответствующее ослаблению эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2 (СО-2Р, СО-3Р) до уровня, при котором оценивают условную чувствительность, дБ;

- интервал времени между зондирующим импульсом и эхо-сигналом от вогнутой цилиндрической поверхности в СО-3Р при установке наклонного ПЭП в положение, соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала, мкс;

- среднее время распространения ультразвуковых колебаний в призме наклонного ПЭП, мкс;

- угол между двумя отражателями в СО-4, ... °;

- угол разворота ПЭП относительно продольной оси рельса, ... °;

- условная ширина выявленного дефекта, мм;

- условная высота выявленного дефекта, мм или мкс;

ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь;

- условная протяженность, мм.

Термины и соответствующие им определения приведены в Приложении А.

## 4. Средства контроля и вспомогательные устройства

4.1. При контроле должны быть использованы:

- ультразвуковой импульсный дефектоскоп (далее - дефектоскоп) по нормативным документам (НД) с электроакустическими (пьезоэлектрическими или электромагнитоакустическими) преобразователями;

- стандартные образцы для определения основных параметров контроля;

- вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования и измерения характеристик выявленных дефектов.

Допускается применять дефектоскопы с непрерывным излучением ультразвуковых колебаний, метрологические характеристики и параметры которых устанавливают в стандартах и (или) технических условиях на дефектоскопы конкретного типа.

Дефектоскопы, преобразователи и стандартные образцы, используемые для контроля, должны быть аттестованы в установленном порядке.

4.2. Для контроля следует использовать дефектоскопы, работающие по эхо-методу, зеркальному методу, дельта-методу, теневому методу, зеркально-теневому методу, на частоте от 0,1 до 4,0 МГц.

4.2.1. Дефектоскопы, работающие по эхо-, зеркальному и дельта-методам, должны иметь аттенюатор. Значение ступени ослабления аттенюатора должно быть не более 2,0 дБ.

При контроле эхо-методом допускается применять дефектоскопы без аттенюатора с проверкой условной чувствительности по стандартным образцам СО-1Р или СО-1 по ГОСТ 14782 или дефектоскопы без аттенюатора с системой автоматической настройки и поддержания чувствительности.

4.2.2. Дефектоскопы, работающие по теневому или зеркально-теневому методам, должны иметь устройство для измерения условной чувствительности, выполненное по схеме имитатора дефектов, состоящего из аттенюатора и элементов коммутации (рисунок 1).

1 - имитатор дефектов, 2 - аттенюатор; 3 - переключатель

Рисунок 1. Схема устройства для измерения

условной чувствительности

Аттенюатор имитатора дефектов должен быть проградуирован в относительных единицах от 0,1 до 0,6 или в децибелах. Значение ступени ослабления аттенюатора должно быть не более 0,1 или 2,0 дБ соответственно.

4.3. Пьезоэлектрические преобразователи на частоту более 0,16 МГц - по ГОСТ 26266.

Допускается применять специализированные преобразователи, изготовленные по техническим условиям (ТУ) и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4.4. Стандартные образцы СО-1Р, СО-2Р и СО-3Р (рисунки 2 - 4) или стандартные образцы СО-1, СО-2 и СО-3 по ГОСТ 14782 следует применять для измерения и проверки основных параметров аппаратуры и контроля при совмещенной и раздельной схемах включения пьезоэлектрических преобразователей на частоту более 1,5 МГц.

Рисунок 2. Стандартный образец СО-1Р

Рисунок 3. Стандартный образец СО-2Р

Рисунок 4. Стандартный образец СО-3Р

В остальных случаях для проверки основных параметров аппаратуры и контроля должны использоваться отраслевые стандартные образцы или стандартные образцы предприятия, аттестованные в установленном порядке.

4.4.1. Стандартный образец СО-1Р (рисунок 2) применяют для определения условной чувствительности при контроле эхо-методом.

Образец СО-1Р должен быть изготовлен из органического стекла марки ТОСП по ГОСТ 17622. Скорость распространения продольной ультразвуковой волны на частоте (2,5  0,2) МГц при температуре (20  5) °С должна быть (2670  133) м/с. Амплитуда первого донного импульса по толщине образца на частоте (2,5  0,2) МГц и при температуре (20  5) °С не должна отличаться более чем на 2 дБ от амплитуды первого донного импульса в образце-свидетеле, аттестованном органами государственной метрологической службы.

Примечание. Цифры у отверстий диаметром 10Н14 на образце СО-1Р относительно поверхности ввода ультразвуковых колебаний указывают глубину расположения центра соответствующих отверстий диаметром 2Н14 в стандартном образце СО-1 по ГОСТ 14782.

4.4.2. Стандартный образец СО-2Р (рисунок 3) применяют для определения:

- условной чувствительности при контроле эхо- и зеркальным методами;

- мертвой зоны;

- погрешности глубиномера и погрешности измерения координат отражателя;

- стрелы преобразователя;

- угла ввода ультразвуковых колебаний;

- ширины основного лепестка диаграммы направленности наклонного ПЭП.

Образец СО-2Р должен быть изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 14637. Скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре (20  5) °С должна быть (5900  118) м/с.

На боковые поверхности образца должны быть нанесены шкала значений  в миллиметрах и шкала значений угла  ввода ультразвуковых колебаний от 10° до 70° с интервалом 1° в соответствии с уравнением

.

Нулевые деления шкал должны совпадать с осью, проходящей через центры отверстий диаметром 6Н14 перпендикулярно к рабочим поверхностям образца.

Примечание. Стрелу преобразователя определяют по соотношению

.

Значение угла  ввода ультразвуковых колебаний рассчитывают по выражению

,

где ,  - расстояния от проекции центра отверстия диаметром 6Н14 на рабочую поверхность образца до передней грани преобразователя в положениях, соответствующих максимальной амплитуде эхо-сигнала от отверстия на глубине 44 и 15 мм соответственно.

4.4.3. Стандартный образец СО-3Р (рисунок 4) применяют для определения:

- условной чувствительности при контроле эхо- и дельта-методами;

- мертвой зоны;

- погрешности глубиномера и погрешности измерения координат отражателя;

- стрелы преобразователя;

- угла ввода ультразвуковых колебаний;

- ширины основного лепестка диаграммы направленности наклонного ПЭП;

- импульсного коэффициента преобразования при контроле рельсового или близкого к нему по акустическим свойствам металла.

Образец СО-3Р должен быть изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 14637. Скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре (20  5) °С должна быть (5900  118) м/с.

На боковых и рабочих поверхностях образца должны быть выгравированы риски, проходящие через центр полуокружности и по оси рабочей поверхности. На боковую поверхность образца наносят шкалу значений угла  ввода ультразвуковых колебаний от нуля до 40° с интервалом 2° и от 40° до 70° - с интервалом 1° в соответствии с уравнением

.

Нуль шкалы должен совпадать с осью, проходящей через центр отверстия диаметром 6Н14 перпендикулярно к рабочей поверхности образца.

Значение 65° на шкале углов  ввода ультразвуковых колебаний должно совпадать с риской, проходящей через центр полуокружности.

4.5. Ультразвуковой специализированный дефектоскоп для выявления зон экстремальных механических напряжений в рельсах должен обеспечивать измерение амплитуды сигнала с погрешностью не более 1 дБ и интервала времени между сигналами - с относительной погрешностью не более 0,0001.

4.6. Систематическую проверку параметров, определяющих работоспособность дефектоскопов при сплошном контроле рельсов, допускается проводить с использованием электроакустических устройств.

Перечень параметров и порядок их проверки должны быть указаны в технической документации на контроль.

## 5. Подготовка к контролю

5.1. Поверхность рельса, с которой ведется контроль, должна быть очищена от:

- отслоившейся окалины, грязи, льда и покрыта слоем контактирующей жидкости при использовании пьезоэлектрического преобразователя;

- отслоившейся окалины и грязи при использовании электромагнитоакустического преобразователя.

В качестве контактирующей жидкости используют воду, минеральные смазочные материалы, раствор спирта в воде и спирт.

Чистота поверхности и состав контактирующей жидкости должны быть указаны в технической документации на контроль.

5.2. Подготовку аппаратуры к контролю следует выполнять в соответствии с технической документацией на аппаратуру и контроль.

5.3. Основные параметры контроля:

- частота возбуждаемых ультразвуковых колебаний;

- чувствительность (условная, эквивалентная);

- стрела преобразователя и положение плоскости падения волны относительно оси рельса;

- угол ввода ультразвуковых колебаний в металл;

- погрешность глубиномера (погрешность измерения интервала времени между сигналами);

- мертвая зона;

- минимальный условный размер дефекта, фиксируемого при заданной скорости контроля;

- длительность зондирующего импульса.

Перечень параметров, подлежащих проверке, их числовые значения и периодичность проверки должны устанавливаться в каждом конкретном случае в технической документации на контроль.

5.4. Частоту ультразвуковых колебаний измеряют по длительности периода колебаний в эхо-импульсе высокочастотным осциллографом.

Допускается измерять частоту ультразвуковых колебаний в диапазоне 1,5 - 4,0 МГц, излучаемых наклонным преобразователем, по образцу, приведенному в Приложении В.

5.5. Условную чувствительность контроля эхо-, зеркальным и дельта-методами при частоте ультразвуковых колебаний более 1,5 МГц следует измерять по образцу СО-2Р (СО-2) или СО-3Р (рисунок 5).

Г - вывод к генератору дефектоскопа;

П - вывод к приемнику дефектоскопа

Рисунок 5. Схема расположения преобразователей

на стандартном образце СО-2Р (СО-3Р)

при измерении (настройке)

условной чувствительности при контроле:

а - эхо-методом, б - зеркальным методом,

в - дельта-методом

Условную чувствительность при контроле эхо-методом допускается измерять по стандартному образцу СО-1Р или СО-1 при температуре, указанной в аттестат-графике.

Условную чувствительность при контроле эхо-, зеркальным и дельта-методами допускается измерять по отраслевым стандартным образцам или стандартным образцам предприятия.

Условную чувствительность при контроле зеркально-теневым методом измеряют с помощью имитатора дефектов или аттенюатора (рисунок 1) на бездефектном участке рельса или на образце, параметры которых указаны в технической документации на контроль.

При частоте ультразвуковых колебаний менее 1,5 МГц эквивалентную чувствительность следует измерять по образцам, указанным в технической документации на контроль.

5.6. Стрелу преобразователя следует определять по образцам СО-3Р (или СО-3 по ГОСТ 14782) или СО-2Р, а положение плоскости падения волны - по образцам СО-3Р или СО-3 (по ГОСТ 14782).

5.7. Угол ввода ультразвуковых колебаний следует измерять по образцам СО-3Р или СО-2Р, или СО-2.

5.8. Погрешность глубиномера следует проверять по образцам СО-3Р или СО-2Р, или СО-2.

5.9. Мертвую зону при контроле эхо-методом на частоте более 1,5 МГц следует проверять по образцам СО-3Р или СО-2Р, а при контроле на частоте менее 1,5 МГц - по образцам, указанным в технической документации на контроль.

5.10. Минимальный условный размер дефекта, подлежащий фиксации при заданной скорости контроля, следует проверять на образце в соответствии с технической документацией на контроль. Допускается при проверке применять радиотехническую аппаратуру, имитирующую сигналы от дефектов заданного условного размера.

5.11. Длительность зондирующего импульса следует определять с помощью высокочастотного осциллографа измерением длительности эхо-сигнала на уровне 0,1.

Допускается определять длительность эхо-импульса на образце в соответствии с Приложением В.

## 6. Проведение контроля

6.1. Контроль рельсов проводят эхо- или зеркальным, или дельта-, или зеркально-теневым методами, или комбинацией методов продольными  и поперечными  волнами.

Схемы включения и расположения преобразователей приведены в таблицах 1 (схемы 1 - 14), 2 (схемы 1 - 8) и 3 (схемы 1 - 4), где Г - вывод к генератору; П - вывод к приемнику.

При применении наклонного преобразователя, работающего по совмещенной схеме, прозвучивание осуществляют последовательно в двух взаимно противоположных направлениях.

Допускается применять наклонные преобразователи, с помощью которых осуществляют прозвучивание в одном направлении.

6.2. Контроль головки рельса (таблица 1) осуществляют эхо- (схемы 1, 4, 13) и зеркальным (схема 2) методами с помощью наклонных преобразователей.

Таблица 1

Контроль головки рельса

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 1         │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо-   │Совме-│альфа,  │Контроль пря- │

│                │           │метод  │сигнал │щенная│гамма   │мым, однократ-│

│                │           │       │       │      │        │но, двукратно │

│                │           │       │       │      │        │и т.д. отра-  │

│                │           │       │       │      │        │женным лучом  │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 2         │Диаграмма  │Зер-   │Зер-   │Раз-  │альфа   │Схема некри-  │

│                │           │кальный│кальный│дель- │     г  │тична к пере- │

│                │           │       │       │ная   │альфа   │мене местами  │

│                │           │       │       │      │     п  │преобразова-  │

│                │           │       │       │      │гамма   │телей         │

│                │           │       │       │      │     г  │              │

│                │           │       │       │      │гамма   │              │

│                │           │       │       │      │     п  │              │

│                │           │       │       │      │В       │              │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 3         │Диаграмма  │Соче-  │Эхо-   │Совме-│альфа   │Возможно вклю-│

│                │           │тание  │сигнал │щенная│     гп │чение обоих   │

│                │           │эхо- и │       │      │альфа   │преобразовате-│

│                │           │зер-   ├───────┼──────┤     п  │лей в совме-  │

│                │           │каль-  │Зер-   │Раз-  │В       │щенном режиме │

│                │           │ного   │кальный│дель- │гамма   │              │

│                │           │методов│       │ная   │     гп │              │

│                │           │       │       │      │гамма   │              │

│                │           │       │       │      │     п  │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 4         │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо-   │Раз-  │альфа   │Схема некри-  │

│                │           │метод  │сигнал │дель- │     г  │тична к пере- │

│                │           │       │       │ная   │альфа   │мене местами  │

│                │           │       │       │      │     п  │преобразовате-│

│                │           │       │       │      │В       │лей. Возможно │

│                │           │       │       │      │Х       │включение ПЭП │

│                │           │       │       │      │        │по раздельно- │

│                │           │       │       │      │        │совмещенной и │

│                │           │       │       │      │        │совмещенной   │

│                │           │       │       │      │        │схемам        │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 5         │Диаграмма  │Зер-   │Донный │Раз-  │альфа  =│Возможно соче-│

│                │           │кально-│       │дель- │     г  │тание с эхо-  │

│                │           │теневой│       │ная   │= альфа │методом для   │

│                │           │       │       │      │       п│одного или    │

│                │           │       │       │      │гамма  =│обоих ПЭП. В  │

│                │           │       │       │      │     г  │этом случае   │

│                │           │       │       │      │= гамма │соответствую- │

│                │           │       │       │      │       п│щие ПЭП вклю- │

│                │           │       │       │      │В       │чают по совме-│

│                │           │       │       │      │        │щенной схеме  │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 6         │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо-   │Раз-  │альфа   │Схема некри-  │

│                │           │метод  │сигнал │дель- │     г  │тична к пере- │

│                │           │       │       │ная   │альфа   │мене местами  │

│                │           │       │       │      │     п  │преобразова-  │

│                │           │       │       │      │В       │телей         │

│                │           │       │       │      │Х       │              │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 7         │Диаграмма  │Зер-   │Про-   │Раз-  │альфа  =│      -       │

│                │           │кально-│шедший │дель- │     г  │              │

│                │           │теневой│       │ная   │= альфа │              │

│                │           │       │       │      │       п│              │

│                │           │       │       │      │В       │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 8         │Диаграмма  │Зер-   │Про-   │Раз-  │альфа  =│      -       │

│                │           │кально-│шедший │дель- │     г  │              │

│                │           │теневой│       │ная   │= альфа │              │

│                │           │       │       │      │       п│              │

│                │           │       │       │      │гамма  =│              │

│                │           │       │       │      │     г  │              │

│                │           │       │       │      │= гамма │              │

│                │           │       │       │      │       п│              │

│                │           │       │       │      │В       │              │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 9         │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо- и │Совме-│альфа = │Возможно      │

│                │           │метод  │донный │щенная│= 0     │применение    │

│                │           │в соче-│сигналы│      │Х       │РС-ПЭП. В этом│

│                │           │тании  │       │      │        │случае схема  │

│                │           │с зер- │       │      │        │включения ПЭП │

│                │           │кально-│       │      │        │раздельная    │

│                │           │теневым│       │      │        │              │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 10        │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо- и │Раз-  │альфа   │      -       │

│                │           │метод  │первый │дель- │     г  │              │

│                │           │в соче-│донный │ная   │альфа   │              │

│                │           │тании  │сигналы│      │     п  │              │

│                │           │с зер- │       │      │В       │              │

│                │           │кально-│       │      │Х       │              │

│                │           │теневым│       │      │        │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 11        │Диаграмма  │Теневой│Про-   │Раз-  │альфа = │      -       │

│                │           │       │шедший │дель- │= 0     │              │

│                │           │       │       │ная   │Х       │              │

Продолжение таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 12        │Диаграмма  │Зер-   │Зер-   │Раз-  │альфа   │Схема некри-  │

│                │           │кальный│кально-│дель- │     г  │тична к пере- │

│                │           │       │отра-  │ная   │альфа   │мене местами  │

│                │           │       │женный │      │     п  │преобразова-  │

│                │           │       │       │      │В       │телей         │

│                │           │       │       │      │Х       │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 13        │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо- и │Раз-  │-       │При возбужде- │

│                │           │метод  │сигнал │дель- │        │нии ультразву-│

│                │           │       │       │ная   │        │ковых колеба- │

│                │           │       │       │      │        │ний частотой  │

│                │           │       │       │      │        │1,5 МГц       │

Окончание таблицы 1

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема │Парамет-│  Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю- │ры схемы│              │

│                │           │роля   │ный    │чения │прозву- │              │

│                │           │       │сигнал │ПЭП   │чивания │              │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────────────┤

│Схема 14        │Диаграмма  │Дельта-│Дифра- │Раз-  │альфа   │Для определе- │

│                │           │метод  │гиро-  │дель- │     г  │ния размеров и│

│                │           │       │ванные │ная   │альфа   │типа дефекта  │

│                │           │       │сигналы│      │     п  │              │

│                │           │       │для    │      │        │              │

│                │           │       │двух   │      │        │              │

│                │           │       │положе-│      │        │              │

│                │           │       │ний    │      │        │              │

│                │           │       │иска-  │      │        │              │

│                │           │       │тельной│      │        │              │

│                │           │       │системы│      │        │              │

└────────────────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────────────┘

При частоте ультразвуковых колебаний более 1,5 МГц преобразователь включают по совмещенной или раздельной, или раздельно-совмещенной схемам и ориентируют вдоль оси или относительно продольной оси рельса в стороны его боковых граней на угол . Номинальные значения угла ввода  и угла  должны указываться в технической документации на контроль.

При частоте ультразвуковых колебаний менее 1,5 МГц преобразователи включают по раздельной схеме и располагают на поверхности катания головки или на боковых поверхностях головки рельса в последовательности, указанной на схеме 13 в таблице 1.

Допускается применять для контроля головки рельса эхо-метод в сочетании с зеркально-теневым методом или зеркально-теневой, или теневой методы.

6.3. Контроль шейки рельса и подошвы в зоне проекции шейки (таблица 2) осуществляют эхо-методом (схемы 1, 2) и, вне зоны сварного стыка, - зеркально-теневым методом (схемы 2, 3, 4) по первому или второму донным сигналам, или по отношению амплитуд донных сигналов с помощью прямого или наклонных преобразователей, включенных по совмещенной или раздельной схемам, или теневым методом (схема 7).

Таблица 2

Контроль шейки рельса и ее продолжения в головку и подошву

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема  │Параметры │ Примечание  │

│ прозвучивания  │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю-  │схемы про-│             │

│                │           │роля   │ный    │чения  │звучивания│             │

│                │           │       │сигнал │ПЭП    │          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 1         │Диаграмма  │Эхо-   │Эхо-   │Совме- │альфа = 0 │      -      │

│                │           │метод  │сигнал │щенная │гамма = 0 │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 2         │Диаграмма  │Зер-   │I, II  │Раз-   │альфа = 0 │Возможно     │

│                │           │кально-│и т.д. │дельная│          │применение   │

│                │           │теневой│донный │       │          │РС-ПЭП. В    │

│                │           │       │либо   │       │          │этом случае  │

│                │           │       │отно-  │       │          │схема включе-│

│                │           │       │шение  │       │          │ния преобра- │

│                │           │       │донных │       │          │зователей    │

│                │           ├───────┼───────┼───────┤          │раздельная   │

│                │           │Эхо-   │Эхо-   │Совме- │          │             │

│                │           │метод  │сигнал │щенная │          │             │

Продолжение таблицы 2

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема  │Параметры │ Примечание  │

│  прозвучивания │ диаграммы │конт-  │матив- │вклю-  │схемы про-│             │

│                │           │роля   │ный    │чения  │звучивания│             │

│                │           │       │сигнал │ПЭП    │          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 3         │Диаграмма  │Зер-   │Донный │Раз-   │альфа     │Возможно     │

│                │           │кально-│       │дельная│     г    │использование│

│                │           │теневой│       │       │альфа     │волн 1- и    │

│                │           │       │       │       │     п    │t-типа       │

│                │           │       │       │       │В         │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 4         │Диаграмма  │Зер-   │Донные,│Раз-   │альфа     │      -      │

│                │           │кально-│обус-  │дельная│     t    │             │

│                │           │теневой│ловлен-│       │альфа     │             │

│                │           │       │ные    │       │     l    │             │

│                │           │       │волна- │       │В         │             │

│                │           │       │ми:    │       │ 1        │             │

│                │           │       │- про- │       │В         │             │

│                │           │       │доль-  │       │ 2        │             │

│                │           │       │ной;   │       │          │             │

│                │           │       │- попе-│       │          │             │

│                │           │       │речной │       │          │             │

Продолжение таблицы 2

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема  │Параметры │ Примечание  │

│  прозвучивания │ диаграммы │конт-  │матив- │включе-│схемы про-│             │

│                │           │роля   │ный    │ния ПЭП│звучивания│             │

│                │           │       │сигнал │       │          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 5         │Диаграмма  │Зер-   │Донный │Раз-   │альфа   = │      -      │

│                │           │кально-│       │дельная│     гп   │             │

│                │           │теневой│       │       │= альфа   │             │

│                │           │в соче-│       │       │       п  │             │

│                │           │тании  │       │       │В         │             │

│                │           │с эхо- ├───────┼───────┤          │             │

│                │           │методом│Эхо-   │Совме- │          │             │

│                │           │       │сигнал │щенная │          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 6         │Диаграмма  │Зер-   │Донный │Раз-   │альфа     │      -      │

│                │           │кально-│       │дельно-│В         │             │

│                │           │теневой│       │совме- │          │             │

│                │           │в соче-│       │щенная │          │             │

│                │           │тании  ├───────┤       │          │             │

│                │           │с эхо- │Эхо-   │       │          │             │

│                │           │методом│сигнал │       │          │             │

Окончание таблицы 2

┌────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема      │ Временные │Метод  │Инфор- │Схема  │Параметры │ Примечание  │

│  прозвучивания │ диаграммы │конт-  │матив- │включе-│схемы про-│             │

│                │           │роля   │ный    │ния ПЭП│звучивания│             │

│                │           │       │сигнал │       │          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 7         │Диаграмма  │Теневой│Прошед-│Раз-   │альфа = 0 │      -      │

│                │           │       │ший    │дельная│          │             │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 8         │Диаграмма  │Дельта-│Дифра- │Раз-   │альфа     │Для опреде-  │

│                │           │метод  │гиро-  │дельная│     г    │ления типа   │

│                │           │       │ванные │       │альфа  = 0│дефекта      │

│                │           │       │сигна- │       │     п    │             │

│                │           │       │лы:    │       │          │             │

│                │           │       │- от   │       │          │             │

│                │           │       │дефек- │       │          │             │

│                │           │       │та;    │       │          │             │

│                │           │       │- от   │       │          │             │

│                │           │       │дефекта│       │          │             │

│                │           │       │с пере-│       │          │             │

│                │           │       │отраже-│       │          │             │

│                │           │       │нием от│       │          │             │

│                │           │       │подошвы│       │          │             │

└────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴─────────────┘

Протяженность зоны сварного стыка, не контролируемой зеркально-теневым или теневым методами, должна быть указана в технической документации на контроль.

Допускается контроль эхо- или (и) зеркально-теневым методами при расположении преобразователей на боковых поверхностях шейки.

Шейку рельса на отсутствие трещин, развивающихся от болтовых отверстий (таблица 3), контролируют эхо-методом (схемы 2, 3, 4) или (и) зеркально-теневым методом (схема 1) с помощью одного или двух преобразователей, работающих по схеме ультразвукового калибра.

Таблица 3

Контроль шейки рельса на отсутствие трещин,

развивающихся от болтовых отверстий

┌─────────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема       │ Временные │Метод │Инфор-│Схема │Параметры │ Примечание  │

│  прозвучивания  │ диаграммы │конт- │матив-│вклю- │схемы про-│             │

│                 │           │роля  │ный   │чения │звучивания│             │

│                 │           │      │сигнал│ПЭП   │          │             │

├─────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 1          │Диаграмма  │Зер-  │Донный│Совме-│альфа = 0 │Признаком    │

│                 │           │каль- │      │щенная│В         │обнаружения  │

│                 │           │но-   │      │      │          │дефекта      │

│                 │           │тене- │      │      │          │является     │

│                 │           │вой   │      │      │          │одновременное│

│                 │           │("УЗ  │      │      │          │пропадание   │

│                 │           │ка-   │      │      │          │донных сигна-│

│                 │           │либр")│      │      │          │лов обоих ПЭП│

Окончание таблицы 3

┌─────────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────────┐

│     Схема       │ Временные │Метод │Инфор-│Схема │Параметры │ Примечание  │

│  прозвучивания  │ диаграммы │конт- │матив-│вклю- │схемы про-│             │

│                 │           │роля  │ный   │чения │звучивания│             │

│                 │           │      │сигнал│ПЭП   │          │             │

├─────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 2          │Диаграмма  │Эхо-  │Эхо-  │Совме-│альфа     │Признаком    │

│                 │           │метод │сигнал│щенная│В         │обнаружения  │

│                 │           │      │      │      │          │дефекта явля-│

│                 │           │      │      │      │          │ется прием   │

│                 │           │      │      │      │          │эхо-сигналов │

│                 │           │      │      │      │          │соответствен-│

│                 │           │      │      │      │          │но от стенки │

│                 │           │      │      │      │          │болтового    │

│                 │           │      │      │      │          │отверстия    │

│                 │           │      │      │      │          │и углового   │

│                 │           │      │      │      │          │отражателя,  │

│                 │           │      │      │      │          │образованного│

│                 │           │      │      │      │          │трещиной     │

├─────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────┤

│Схема 3          │Диаграмма  │Эхо-  │Эхо-  │Совме-│альфа     │Признаком    │

│                 │           │метод │сигнал│щенная│2         │обнаружения  │

│                 │           │      │      │      │ гамма Р  │дефекта явля-│

├─────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ется прием   │

│Схема 4          │Диаграмма  │Эхо-  │Эхо-  │Совме-│альфа ,   │двух эхо-    │

│                 │           │метод │сигнал│щенная│     1    │сигналов (от │

│                 │           │      │      │      │альфа ;   │стенки болто-│

│                 │           │      │      │      │     2    │вого отверс- │

│                 │           │      │      │      │2        ,│тия и углово-│

│                 │           │      │      │      │ гамма Р1 │го отражате- │

│                 │           │      │      │      │2        ,│ля, образо-  │

│                 │           │      │      │      │ гамма Р2 │ванного тре- │

│                 │           │      │      │      │Дельта    │щиной) с вре-│

│                 │           │      │      │      │альфа =   │менным сдви- │

│                 │           │      │      │      │= альфа  -│гом сигналов │

│                 │           │      │      │      │       1  │относительно │

│                 │           │      │      │      │- альфа   │друг друга   │

│                 │           │      │      │      │       2  │             │

└─────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────────┘

6.4. Подошвы рельса в зоне проекции шейки на отсутствие поперечных трещин контролируют эхо-методом с помощью наклонного преобразователя, включенного по совмещенной схеме (схема 1 таблицы 2), с поверхности катания головки рельса. Угол ввода ультразвукового луча в металл должен быть 45°  2°.

Контроль отдельных участков подошвы рельсов допускается проводить с поверхности пера или подошвы снизу эхо-методом под другими углами ввода ультразвукового луча.

6.5. Контроль рельсов в области сварных стыков проводят после их полной механической и термической обработки эхо-методом с помощью наклонного преобразователя, включенного по совмещенной схеме, в соответствии с ГОСТ 14782.

Угол ввода ультразвукового луча в металл должен быть 50° - 70°. Номинальное значение угла ввода указывают в технической документации на контроль.

Контроль рельсов в области головки, шейки и подошвы сварного стыка допускается проводить по схемам, отличающимся от указанных в 6.3, 6.4 и 6.5.

6.6. Метод, схема включения преобразователей, основные параметры, способ возбуждения ультразвуковых колебаний, схема сканирования, рекомендации по разделению ложных сигналов и сигналов от дефектов, а также контролируемые зоны в сечении рельса и неконтролируемые участки рельсов должны быть указаны в технической документации на контроль.

## 7. Обработка и оформление результатов контроля

7.1. Оценку сплошности металла рельсов проводят по результатам анализа информации, получаемой при контроле одним или комплексом применяемых методов.

7.2. Измеряемыми характеристиками для выявленных дефектов являются: при эхо-зеркальном и дельта-методах:

а) коэффициент выявляемости дефекта (относительная максимальная амплитуда эхо-сигнала от дефекта) или минимальная условная чувствительность, при которой обнаруживают дефект;

б) координаты дефекта по длине и сечению рельса;

в) условный размер дефекта по длине рельса при заданной чувствительности контроля;

при зеркально-теневом и теневом методах:

г) коэффициент выявляемости дефекта или минимальная условная чувствительность, при которой обнаруживают дефект;

д) условный размер дефекта по длине рельса при заданной чувствительности;

е) координата дефектного сечения по длине рельса.

7.3. Дополнительной информацией о выявленном дефекте при контроле наклонными преобразователями эхо-методом является отношение условной ширины  к условной высоте  дефекта, а зеркально-теневым - глубина расположения дефекта и соотношение значений  и  условной ширины выявленного дефекта.

Условную ширину и условную высоту дефекта измеряют при тех же крайних положениях преобразователя в соответствии с Приложением Б.

Необходимость и методика измерения характеристик дефекта должны устанавливаться в технической документации на контроль.

7.4. Результаты контроля фиксируют в журнале или протоколе, или другом документе, в котором должны быть указаны:

- техническая документация, в соответствии с которой проводился контроль;

- тип дефектоскопа и его номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- характеристики контролируемого объекта и участки, не подвергавшиеся контролю;

- результаты контроля;

- дата контроля;

- фамилия лица, проводившего контроль или расшифровку результатов контроля.

Форма представления результатов контроля оговаривается в технической документации на контроль.

7.5. Рельс, в котором обнаружен дефект, маркируют в соответствии с технической документацией на контроль.

## 8. Требования безопасности

8.1. При проведении работ по ультразвуковому контролю рельсов дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором, и Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве, утвержденными МПС.

8.2. Дополнительные требования по технике безопасности и пожарной безопасности устанавливают в технической документации на контроль.

# Приложение А

(справочное)

Таблица А.1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ,

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│       Термин       │               Определение                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│ Условная чувстви-  │ Чувствительность, характеризуемая         │

│тельность контроля  │размерами и глубиной залегания выявляемых  │

│эхо-методом         │искусственных отражателей, выполненных     │

│                    │в стандартном образце из материала с       │

│                    │определенными акустическими свойствами.    │

│                    │ При ультразвуковом контроле рельсов       │

│                    │условную чувствительность определяют по    │

│                    │стандартному образцу СО-1Р (или СО-1) или  │

│                    │по стандартному образцу СО-3Р, или СО-2,   │

│                    │или СО-2Р.                                 │

│                    │ Условную чувствительность по стандартному │

│                    │образцу СО-1Р (СО-1) выражают наибольшей   │

│                    │глубиной расположения цилиндрического      │

│                    │отражателя в миллиметрах, фиксируемого     │

│                    │индикаторами дефектоскопа.                 │

│                    │ Условную чувствительность по стандартному │

│                    │образцу СО-3Р или СО-2, или СО-2Р выражают │

│                    │разностью в децибелах между показанием     │

│                    │аттенюатора при данной настройке дефекто-  │

│                    │скопа и показанием, соответствующим        │

│                    │максимальному ослаблению, при котором      │

│                    │цилиндрическое отверстие диаметром 6Н14    │

│                    │еще фиксируют индикаторы дефектоскопа.     │

│ Условная чувстви-  │ Чувствительность, характеризуемая макси-  │

│тельность контроля  │мальным значением ослабления донного сигна-│

│зеркально-теневым   │ла на входе приемного тракта, которое еще  │

│методом             │четко фиксируют индикаторы дефектоскопа.   │

│ Эквивалентная      │ Чувствительность, характеризуемая разме-  │

│чувствительность    │рами и глубиной расположения естественных  │

│контроля            │отражателей (торец рельса; угловой отража- │

│                    │тель, образованный торцом рельса; болтовое │

│                    │или другое отверстие в рельсе) или искус-  │

│                    │ственных отражателей, выполненных в образце│

│                    │рельса.                                    │

│ Коэффициент выяв-  │ Коэффициент, соответствующий максимальному│

│ляемости дефекта при│ослаблению амплитуды первого донного       │

│зеркально-теневом   │сигнала, вызываемому дефектом.             │

│методе              │                                           │

│ Коэффициент выяв-  │ Коэффициент, соответствующий отношению    │

│ляемости дефекта при│максимальной амплитуды эхо-сигнала от де-  │

│эхо-методе          │фекта к максимальной амплитуде эхо-сигнала │

│                    │от цилиндрического отверстия диаметром 6 мм│

│                    │на глубине 44 мм в стандартном образце     │

│                    │СО-2 (СО-2Р) или СО-3Р.                    │

│ Условный размер    │ Размер в миллиметрах, соответствующий     │

│дефекта по длине    │длине зоны перемещения преобразователя     │

│рельса              │вдоль рельса, в пределах которой фиксируют │

│                    │сигнал от дефекта при заданной условной    │

│                    │чувствительности дефектоскопа.             │

│ Условная ширина    │ Размер в миллиметрах, соответствующий     │

│дефекта             │длине зоны между крайними положениями      │

│                    │наклонного преобразователя, перемещаемого  │

│                    │в плоскости падения ультразвуковой волны,  │

│                    │в пределах которой фиксируют сигнал от     │

│                    │дефекта при заданной условной чувствитель- │

│                    │ности дефектоскопа.                        │

│ Условная высота    │ Размер, соответствующий разности значений │

│дефекта             │глубины расположения дефекта, измеренных   │

│                    │в крайних положениях наклонного преобразо- │

│                    │вателя, перемещаемого в плоскости падения  │

│                    │ультразвуковой волны, в пределах которого  │

│                    │фиксируют сигнал от дефекта при заданной   │

│                    │условной чувствительности дефектоскопа.    │

│ Условная протяжен- │ Размер в миллиметрах, соответствующий     │

│ность дефекта       │длине зоны между крайними положениями      │

│                    │наклонного преобразователя, перемещаемого  │

│                    │вдоль плоскости, ориентированной перпенди- │

│                    │кулярно к плоскости падения ультразвуковой │

│                    │волны, в пределах которой фиксируют сигнал │

│                    │от дефекта при заданной условной чувстви-  │

│                    │тельности дефектоскопа.                    │

│ Стрела пьезоэлек-  │ Расстояние от точки выхода ультразвукового│

│трического преобра- │луча наклонного преобразователя до его     │

│зователя            │передней грани.                            │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

# Приложение Б

(обязательное)

ОБЩИЙ ВИД АТТЕСТАТ-ГРАФИКА

К СТАНДАРТНОМУ ОБРАЗЦУ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА

Аттестат-график устанавливает связь условной чувствительности  в миллиметрах по исходному стандартному образцу СО-1 с условной чувствительностью  в децибелах по стандартному образцу СО-2 (или СО-2Р, или СО-3Р) и номером отражателя диаметром 10Н14 в аттестуемом образце СО-1Р при частоте ультразвуковых колебаний (2,5  0,2) МГц, температуре (20  5) °С и углах призмы  = 40°  1° для преобразователей конкретного типа.

На рисунке Б.1 точками обозначен график для исходного образца СО-1Р. Для построения соответствующего графика к конкретному аттестуемому образцу СО-1Р, не соответствующему требованиям 4.4.1 настоящего стандарта, при указанных выше условиях определяют в децибелах разности  амплитуд  от отражателей N 20 и N 50 диаметром 10Н14 в аттестуемом образце и амплитуды  от отражателя диаметром 6Н14 на глубине 44 мм в образце СО-2 (или СО-2Р, или СО-3Р) по формулам:

,

где  - показание аттенюатора, соответствующее ослаблению эхо-сигнала от отверстия диаметром 6Н14 в образце СО-2 (СО-2Р или СО-3Р) до уровня, при котором оценивают условную чувствительность, дБ.

- показание аттенюатора, при котором амплитуда эхо-сигнала от исследуемого отверстия с номером i в аттестуемом образце достигает уровня, при котором оценивают условную чувствительность, дБ.

Вычисленные значения  отмечают точками на поле графика и соединяют прямой линией (пример построения графика см. на рисунке Б.1).

Рисунок Б.1

Примеры применения аттестат-графика

Контроль проводят дефектоскопом с преобразователем частотой 2,5 МГц с углом призмы  = 40°, радиусом пьезоэлектрической пластины  = 6 мм, изготовленным в соответствии с техническими условиями.

Дефектоскоп укомплектован образцом СО-1Р, заводской номер, с аттестат-графиком (см. рисунок Б.1).

Примеры

1 - Технической документацией на контроль задана условная чувствительность 40 мм.

Указанная чувствительность будет воспроизведена, если настроить дефектоскоп по отверстию N 45 в образце СО-1Р, заводской номер.

2 - Технической документацией на контроль задана условная чувствительность 14 дБ. Указанная чувствительность будет воспроизведена, если настроить дефектоскоп по отверстию N 35 в образце СО-1Р, заводской номер.

# Приложение В

(справочное)

ОБРАЗЕЦ

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА НАКЛОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

(С УГЛОМ ПРИЗМЫ БОЛЬШЕ ПЕРВОГО

И МЕНЬШЕ ВТОРОГО КРИТИЧЕСКОГО)

Материал: сталь марки 20 по ГОСТ 14637.

--------------------------------

<*> Размеры для справок.

Рисунок В.1

Примечания. 1. Угол  определяют угломером или рассчитывают по значениям  и , измеренным с точностью не менее 0,1 мм; ; значение  маркируют на образце.

2. Миллиметровую шкалу гравируют или наклеивают. Нуль миллиметровой шкалы должен совпадать с плоскостью углового отражателя с погрешностью не более 0,1 мм.

3. Линию, проходящую через проекцию точки пересечения угловых отражателей перпендикулярно к поверхности Б, гравируют; отклонение линии гравировки от заданного положения - не более 0,1 мм.

Значения частоты упругих колебаний , Гц, длины волны , мм, и длительности импульса , с, вычисляют по формулам:

,

,

,

где  - измеренное значение скорости распространения сдвиговой волны в материале образца, мм/с; при невозможности измерить значение  его принимают равным  мм/с;

- истинное значение угла  ... °;

- максимальное расстояние от линии, проходящей через проекцию точки пересечения угловых отражателей, до линии, проходящей перпендикулярно к поверхности Б через середину (точку ввода луча) преобразователя, установленного в положение, при котором задний фронт первого эхо-сигнала еще пересекается с передним фронтом второго эхо-сигнала от угловых отражателей на уровне линии развертки, мм;

- среднее значение расстояний между соседними положениями преобразователя, при которых провал между двумя эхо-сигналами, наблюдаемыми на экране электронно-лучевой трубки, максимален, мм;

- расстояние от проекции углового отражателя на рабочую поверхность образца до точки выхода при установке преобразователя в положение, при котором амплитуда эхо-сигнала от отражателя максимальна.